00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Mono® Acoustic Direct 1200 x 900 x 40 mm_NL

00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Mono® Acoustic Direct Monolithic plafondconcept 1200 x 900 x 40 mm met gespoten afwerking

volgnr.  1

Omschrijving:

Monolitisch akoestisch open plafondconcept met een verfijnd wit anti-statisch oppervlak met hoge lichtreflecie en lichtdiffusie. De plaatsing (montage, plamuur- en spuitwerk) worden door een door de fabrikant gecertificeerde Mono® Acoustic plaatser uitgevoerd.

De Mono® Acoustic Direct plafondpanelen van 1200 x 900 x 40mm zijn aan de zichtzijde voorzien van een witte elegante en verfijnde akoestische coating en op de rugzijde van een naturel glasvlies. De plafondpanelen zijn voorzien van taps toelopende randen aan de vier zijden.

Rockfon® System Mono® Acoustic bestaat uit de Mono® Acoustic Direct plafondpanelen (ca.  6 kg/m²) op basis van onbrandbare en kiemvrije rotswol (geclassificeerd conform EU-richtlijn 97/69 noot Q) die rechtstreeks tegen een vaste en vlakke luchtdichte ondergrond verlijmd worden volgens de instructies van de fabrikant. De onderlaag moet schoon, droog en homogeen zijn en de belasting kunnen dragen.

Hierna worden voegen en bevestigingspunten gevuld met de voegenfiller in poedervorm Rockfon® Mono® Acoustic Powder Filler. De voeg wordt versterkt met een 40 mm brede Rockfon® Mono® Acoustic voegband. Nadat de eerste fillerlaag is opgedroogd (volgens de instructies van de fabrikant), wordt een tweede en mogelijk derde laag aangebracht.

Na volledige droging van het gefillerd gedeelte kan er indien nodig geschuurd worden volgens de richtlijnen van de fabrikant. Nadien wordt het plafond in zijn geheel afgewerkt met spuitpleiser Rockfon® Mono® Acoustic Elegant (Standaard witte kleur - benaderend NCS S 0500-N) voor een verfijnd wit monolithisch plafondoppervlak.

Technische specificaties:

Plafondpaneel

Netto maat:

1200 x 900 x 40 mm

CE-certificering

De plafondpanelen zijn CE gemarkeerd volgens de hoogste klasse voor certificering, zijnde CE-niveau  1 (A0C).  De volgende parameters dienen verplicht op de productetikettering te worden vermeld:

‐ geluidsabsorptie: gemiddelde geluidsabsorptiecoëfficiënt alfa-w

‐ reactie bij brand: Europese brandklasse

‐ vochtbestendigheid en vormvastheid: een maat voor de vormvastheid van plafondpanelen onder bepaalde vochtigheids-en temperatuurcondities.

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

De ruimte moet afsluitbaar zijn en geconditioneerd qua temperatuur en luchtvochtigheid (temperaturen tussen de 5 en 40°C en een relatieve luchtvochtigheid  tussen de 40% en 60% met een maximum van 80%). De toepassing van Mono Acoustic in zwembaden of wellness ruimtes wordt afgeraden.

Drukverschil

Drukverschil ontstaat bijvoorbeeld door open plenum ventilatie, vrij aanzuigende ventilator convectoren, schachten die niet gesloten zijn, waardoor een soort schoorsteen-effect ontstaat of door luchttransport ten gevolge van bouwkundige onvolkomenheden. Dit alles kan leiden tot onderdruk in het plenum. Deze onderdruk zorgt ervoor dat het plafond als een soort afzuigkap gaat fungeren en lucht door het plafond in het plenum wordt gezogen. Door de open akoestische structuur die inherent is aan het systeem (paneel en spuitpleister) wordt bij vervuilde lucht, als gevolg van een opeenhoping van stof zwevend in de omringende lucht deze vervuiling in deze openingen afgezet. Om dit risico op vervuiling tot een minimum te beperken, moet de druk onder en boven het plafond gelijk gehouden worden. Het is belangrijk om van tevoren te bepalen of er drukverschil kan ontstaan.

Integratie van technieken

Deze dienen op voorhand van de plaatsing van het Rockfon® Mono® Acoustic plafond bekend te zijn bij de plaatser. Eventuele aanpassingen, verstevigingen, extra ophangpunten en dergelijke kunnen in dit voortraject voorzien worden. Na plaatsing van het Monolitisch plafond kunnen aanpassingen zichbare visuele gebreken veroorzaken.

Geluidabsorptie

De productgroep dient te zijn getest volgens EN ISO 354 en te zijn geclassificeerd volgens EN ISO 11654, zoals de Europese norm voor Systeemplafonds (EN 13964) vereist. De CE-etiketten vermelden een alpha-w binnen een gedefinieerd frequentiegebied (250-4000 Hz).

Deze waarde dient vermeld te zijn op het CE-gemarkeerde etiket van zowel plafondpanelen als voor te leggen monstermateriaal.

| Dikte (mm) | Afhanghoogte (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | W | klasse | NRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 40 | 0,30 | 0,80 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A | 0,95 |

De totale akoestische performance van het plafond wordt beïnvloed door de toepassing en inbouw van technische installaties alsmede het fillerwerk van schroefpunten en naden. Hiermee dient tijdens het ontwerp van het plafond rekening te worden gehouden.

De directe geluidisolatie van de plafondpanelen is getest volgens EN ISO 140-3. Directe geluidsisolatie: Rw (C;Ctr): 22 (-2;-3) dB

| Brandstabiliteit (volgens NBN 713.020) / Brandweerstand (volgens EN13501-2:2016) |
| --- |
| Afmeting | Profielen | Klassering | Draagstructuur |
| Max 1800 x 1200 x 40 mm | Geschroeft rechtstreeks tegen betonnenvloer | Stabiliteit 30 | Grindbeton |
|  |  | REI30 | Grindbeton |
|  |  | REI60 | Grindbeton |

Volgens classificatierapport 2018-A-038 A (brandstabiliteit) + 2018-A-038 B (brandweerstand).

Brandreactie

De plafondplaten met witte afwerking zijn geclassificeerd CE Klasse A2-s1,d0 volgens EN 13501-1.

Lichtreflectie en lichtdiffusie:

Y-waarde (ISO7724-2): 87% lichtreflectie; > 99% lichtdiffusie

Witheid, L-waarde (ISO 7724): 94,5

Reinigbaarheid

Stofzuiger met zachte borstel

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Binnenklimaat

M1 en Indoor Climate Label

Milieu

Volledig recycleerbaar

Levensduur

Cradle to Cradle Certified® : Bronze

Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats."

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode: