**00.00.00 Systeemplafond FH m² Rockfon® Soundstop™ 30 dB**

**00.00.00 Systeemplafond FH m² Rockfon® Rocklux®**

volgnr. 1

**Omschrijving:**

Rockfon® Rocklux® kap of gelijkwaardig, gemaakt uit Rockfon® steenwolplaten (110 kg/m³) met een dikte van 30 mm, aan de buitenzijden voorzien van een glasvezel versterkt aluminiumfolie en aan de binnen- zijden voorzien van een naturel mineraalvlies, bestemd als geluidisolerende en/of brandwerende kap boven lichtarmaturen.

De steenwol kap wordt plat geleverd. De vertikale voegen worden geassambleerd met een zelfklevende Aluminium tape. De steenwol kap wordt boven de lichtarmaturen geplaatst om de overdracht van geluid te beperken. Bij brandwerende eisen aan het plafond wordt bij het gebruik van lichttoestellen deze kap gebruikt conform de desbetreffende brandrapporten.

**Materiaal:**

Afmeting buitenzijde kap Afmeting binnenzijde kap

785 x 785 x 160 mm 725 x 725 x 130 mm ( voor lichttoestel modulation 600x600mm)

1460 x 425 x160 mm 1400 x 365 x 130 mm (voor lichttoestel modulatie 1200x300mm)

 Brandstabiliteit (volgens NBN 713.020) / Brandweerstand (volgens EN13501-2:2016)

 Stabiliteit 30 - REI30 - REI60 volgens desbetreffende brandrapporten

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Milieu

Volledig recycleerbaar

Levensduur

De fabrikant van de plafondpanelen dient een productgarantie voor te leggen voor 15 jaar.

**Uitvoering:**

**Toepassing:**

**Aard van de overeenkomst:**

**Forfaitaire Hoeveelheid (FH)**

**Meetwijze:**

Meeteenheid: m²