00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Soundstop™ 30 dB

00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Soundstop™ 30 dB

volgnr.  1

Omschrijving:

Rockfon® Soundstop™ Barrièreschot 30 dB of gelijkwaardig,  bestaande uit twee harde Rockfon® steenwolplaten (110 kg/m³), elk met een dikte van 30 mm, aan beide buitenzijden voorzien van  een glasvezel versterkt alufolie en aan beide binnen- zijden voorzien van een mineraalvlies, bestemd voor plaatsing in een 100 mm bandrastersysteem

De platen worden geschrankt gemonteerd en koud tegen elkaar aan geplaatst. De steenwolplaten worden boven de scheidingswanden in een bandraster geplaatst tussen systeemplafond en bouwkundige constructie om de overlangsgeluidisolatie te verhogen. De vertikale voegen tussen de platen worden afgeplakt met een zelfklevende Alu tape.

Materiaal:

Moduulmaat

1200 x h x 60 mm

Hoogte (h) is afhankelijk van de plenumhoogte.

CE-certificering

De plafondpanelen zijn CE gemarkeerd volgens de hoogste klasse voor certificering, zijnde CE-niveau  1 (A0C).  De volgende parameters dienen verplicht op de productetikettering te worden vermeld:

‐ geluidsabsorptie: gemiddelde geluidsabsorptiecoëfficiënt alfa-w

‐ reactie bij brand: Europese brandklasse

‐ vochtbestendigheid en vormvastheid: een maat voor de vormvastheid van plafondpanelen onder bepaalde vochtigheids-en temperatuurcondities.

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV

Brandweerstand

EI30 volgens EN 1364-1:2015

Geluidisolatie

De directe geluidisolatie van de plafondpanelen is getest volgens EN ISO 140-3. Directe geluidsisolatie: Rw (C;Ctr): 30 (-2;-6) dB.  Overlangsgeluidsisolatie: Dn,f,w (C;Ctr) tot 56 (-6; -15) dB

Brandweerstad EI30 (volgens EN1364-1 :2015)

| Afmeting | Systeem | Klassering |
| --- | --- | --- |
| Max. 1200 x 900 x 60 mm (2x30 mm) | Getest boven lichte scheidingswand | EI 30 |

Volgens classificatierapport ISIB 2017-A-033.  Voor meer informatie neem contact op met Rockfon.

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Milieu

Volledig recycleerbaar

Levensduur

De fabrikant van de plafondpanelen dient een productgarantie voor te leggen voor 15 jaar.

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²