Ballwurfsichere Akustikdecke Rockfon Boxer A24:

Technische Vorbemerkungen

Die vom Bieter anzubietenden Materialien müssen folgende Eigenschaften aufweisen:

Akustikdeckenplatten

aus hoch verdichteter, Kunstharz gebundener Steinwolle mit einem Schmelzpunkt >1000° C. Die Steinwollefasern sind biolöslich. Sie erfüllen die Freizeichnungskriterien des Anhangs IV Nr. 22 der Gefahrstoffverordnung und des Abschnitts 23 des Anhangs zu §1 Chemikalien-Verbotsverordnung sowie der EU-Richtlinie 97/69/EG. Die Freigabe von Formaldehyd liegt weit unter dem Grenzwert der Klasse E1 nach DIN EN 13964. Das Einhalten der Kriterien wird durch das „RAL-Gütezeichen Mineralwolle“ sichergestellt.

- Euroklasse A1, nichtbrennbar gemäß DIN EN 13501-1

- Sichtseite mit stoßfester Mineralvlieskaschierung einschließlich akustisch offener, weißer 	Beschichtung

- Stoßfestigkeit nach DIN 13964 Anhang D, Klasse 2A (40 mm Plattendicke) bzw. 3A (25 mm 	Plattendicke)

- Rückseite mit natürlicher Vlieskaschierung

- Feuchtigkeitsbeständig und formstabil bis zu 100 % RH

- Nachweis der Schallabsorptionsgrade p zwischen 125-4000 Hz in den entsprechenden Positionen durch ein unabhängiges Prüfinstitut

- Oberfläche: geeignet für Reinigung mit einem feuchten Tuch, alternativ Trockenreinigung mit weicher Bürste oder Staubsauger

- Gesundheitliche Unbedenklichkeit: Nachweis gemäß EU-Richtlinie 97/69

- Hygienisch einwandfrei

- Nachweis des RAL-Gütezeichens

- Recyclingfähigkeit: 100 %

Metallunterkonstruktion

- Alle Konstruktionsteile müssen korrosionsgeschützt, mindestens verzinkt sein

- Alle Befestigungselemente wie Dübel und Schrauben, Einschlagdübel etc. müssen geprüft und amtlich zugelassen sein; Anforderungen gemäß gültiger "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" des Deutschen Instituts für Bautechnik Berlin

- Nachweis der Ballwurfsicherheit gemäß DIN EN 13964, Anhang D, Klasse 2A bzw. 3A durch ein unabhängiges Prüfinstitut

Leistungsverzeichnis

………..m²

Stoßsichere, abgehängte Akustikdecke aus hoch verdichteten, kunstharzgebundenen Steinwolleplatten und der dazu benötigten Metallunterkonstruktion liefern und gemäß DIN EN 13964 und nach Plan sowie Werkvorschriften fachgerecht einbauen.

Montageart: Sichtschienen - Einlegemontage.

Akustikdeckenplatten - Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Fabrikat: Rockfon

Typ: Boxer

Euroklasse: A1 nach DIN EN 13501-1

Sichtseite: stoßfeste Mineralvlieskaschierung einschließlich akustisch offener, weißer Beschichtung

Lichtreflexionsgrad: Y = 85 %, gemäß ISO 7724-2

Rückseite: natürliche Vlieskaschierung

Plattenformat: (625 x 625 mm, 1250 x 625 mm)

Plattendicke: 20 mm, 40 mm

Kantenausbildung: A24

Schallabsorptionsgrade:

Frequenz f in Hz

Hz                    125    250    500    1000    2000   4000    αw   Klasse

αp (20/205*)    0,50   0,95   1,00    0,90    1,00     0,95   1,00     A

αp (40/225*)    0,60   0,85   0,95    1,00    1,00     0,90   1,00     A

αp (40/40*)      0,20   0,75   1,00    1,00    0,95     0,85   0,95     A

* Plattendicke/Konstruktionshöhe in mm

Menge:………………....... m² EP:.............................. € GP:………………………… €

Metallunterkonstruktion bestehend aus

Abhänger Typ: CMC 10230

Trageschienen Typ: CMC 2800

Querschienen lang Typ: CMC 2894

Querschienen kurz Typ: CMC 2892

Profilbreite: 24 mm

Modulgröße:…………………

Konstruktionshöhe: .…………………… cm

An der vorhandenen Rohdecke aus ………………………… werden die Abhänger gemäß Spannweite und Achsabstand der Trageschienen mittels geprüfter und bauaufsichtlich zugelassener Befestigungsmittel angebracht. In die Abhänger werden die Haupttragschienen eingehängt. Die Querschienen werden entsprechend der Modulgröße in den dafür vorgesehenen Modulstanzungen der Trageschienen montiert. Die gesamte Konstruktion wird flucht- und waagerecht ausgerichtet. Die Rockfon Akustikdeckenplatten werden anschließend unbeschädigt in die fertig montierte und justierte Unterkonstruktion mit sauberen Handschuhen eingelegt. Der Preis beinhaltet Verschnitt sowie Vorhalten der erforderlichen Gerüste und Werkzeuge. Die Decke ist planeben zu montieren sowie sauber und frei von Beschädigungen zu übergeben.

Menge:………………....... m² EP:.............................. € GP:………………………… €

…….…Stück

Niederhaltefedern

Typ: CMC 817

Platten der Größe 625 x 625 mm erhalten rückseitig jeweils eine Andruckfeder je Plattenkante. Bei Platten der Größe 1250 x 625 mm sind jeweils zwei Andruckfedern entlang der Längsseite und eine Andruckfeder entlang der kurzen Seite anzubringen.

Menge:………………....... Stück EP:.............................. € GP:………………………… €

…….…m

Randwinkel für die flankierenden Bauteile aus ..............................................

liefern und ausreichend oft mittels geeigneter Befestigungsmittel auf Deckenniveau anbringen.

Material: sendz. - verzinktes Stahlblech

Typ: .................................................................

Abmessungen: .................................................................

Materialdicke: .................................................................

Längskanten: umgebördelt

Farbe: .................................................................

Als Anschluss an die Decken der Pos. .............................................

Alle ein- und ausspringenden Ecken sind sauber und auf Gehrung geschnitten auszuführen.

Menge:………………....... m EP:.............................. € GP:………………………… €

……….Stück

Herstellung von Aussparungen in den vorgenannten Deckenverkleidungen, Größe .......... x .......... cm, einschließlich Einbau der bauseits gestellten Leuchten, Fabrikat .........................,

Typ ........................., ohne elektrischen Anschluss.

Zusätzliche Abhänger zur Aufnahme des Leuchtengewichtes sind im Einheitspreis enthalten.

Menge:………………....... Stück EP:.............................. € GP:………………………… €

Summe:…………………………………….€

…..% MwSt:……………………..………....€

Gesamt:…………………………………….€