Ballwurfsichere Akustikdecke Rockfon Boxer AEX:

Technische Vorbemerkungen

Die vom Bieter anzubietenden Materialien müssen folgende Eigenschaften aufweisen:

Akustikdeckenplatten

aus hoch verdichteter, Kunstharz gebundener Steinwolle mit einem Schmelzpunkt >1000° C. Die Steinwollefasern sind biolöslich. Sie erfüllen die Freizeichnungskriterien des Anhangs IV Nr. 22 der Gefahrstoffverordnung und des Abschnitts 23 des Anhangs zu §1 Chemikalien-Verbotsverordnung sowie der EU-Richtlinie 97/69/EG. Die Freigabe von Formaldehyd liegt weit unter dem Grenzwert der Klasse E1 nach DIN EN 13964. Das Einhalten der Kriterien wird durch das „RAL-Gütezeichen Mineralwolle“ sichergestellt.

- Euroklasse A1, nichtbrennbar gemäß DIN EN 13501-1

- Sichtseite mit stoßfester Mineralvlieskaschierung einschließlich akustisch offener, weißer Beschichtung

- Stoßfestigkeit nach DIN 13964 Anhang D, Klasse 1A

- Rückseite mit natürlicher Vlieskaschierung

- Feuchtigkeitsbeständig und formstabil bis zu 100 % RH

- Nachweis der Schallabsorptionsgrade p zwischen 125-4000 Hz in den entsprechenden Positionen durch ein unabhängiges Prüfinstitut

- Oberfläche: geeignet für Reinigung mit einem feuchten Tuch, alternativ Trockenreinigung mit weicher Bürste oder Staubsauger

- Gesundheitliche Unbedenklichkeit: Nachweis gemäß EU-Richtlinie 97/69

- Hygienisch einwandfrei

- Nachweis des RAL-Gütezeichens

- Recyclingfähigkeit: 100 %

Metallunterkonstruktion

- Alle Konstruktionsteile müssen korrosionsgeschützt, mindestens verzinkt sein

- Alle Befestigungselemente wie Dübel und Schrauben, Einschlagdübel etc. müssen geprüft und amtlich zugelassen sein; Anforderungen gemäß gültiger "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" des Deutschen Instituts für Bautechnik Berlin

- Nachweis der Ballwurfsicherheit gemäß DIN EN 13964, Anhang D, Klasse 1A durch ein unabhängiges Prüfinstitut

- Eine Auswechseln auch von einzelnen Akustikdeckenplatten ohne Rückbau des Gesamtsystems

möglich

Leistungsverzeichnis

………..m²

Stoßsichere, abgehängte Akustikdecke aus hoch verdichteten, kunstharzgebundenen Steinwolleplatten und der dazu benötigten Metallunterkonstruktion liefern und gemäß DIN EN 13964 und nach Plan sowie Werkvorschriften fachgerecht einbauen.

Montageart: Sichtschienen - Einlegemontage.

Akustikdeckenplatten - Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Fabrikat: Rockfon

Typ: Boxer

Euroklasse: A1 nach DIN EN 13501-1

Sichtseite: stoßfeste Mineralvlieskaschierung einschließlich akustisch offener, weißer Beschichtung

Lichtreflexionsgrad: Y = 85 %, gemäß ISO 7724-2

Rückseite: natürliche Vlieskaschierung

Plattenformat: 1166 x 1166 mm

Plattendicke: 40 mm

Kantenausbildung: AEX

Schallabsorptionsgrade:

Frequenz f in Hz

Hz                    125    250    500    1000    2000   4000    αw   Klasse

αp (40/225*)    0,60   0,85   0,95    1,00    1,00     0,90   1,00     A

* Plattendicke/Konstruktionshöhe in mm

Menge:………………....... m² EP:.............................. € GP:………………………… €

Metallunterkonstruktion bestehend aus

Abhänger Typ: Nonius Abhänger für CMC 3050

Trageschienen Typ: Bandraster CMC 3050-S1-001

Querschienen Typ: Bandraster CMC 3050-99-001

Kreuzverbinder Typ: CMC 3053

Längsverbinder Typ: CMC 3051

Profilbreite: 50 mm

Modulgröße: 1200 x 1200 mm

Konstruktionshöhe: .…………………… cm

An der vorhandenen Rohdecke aus ………………………… werden die CMC-Noniusabhänger im Achsabstand 1200 x 1200 mm mittels geprüfter und bauaufsichtlich zugelassener Befestigungsmittel angebracht. In die Abhänger werden die Haupttragschienen eingehängt und die Querschienen entsprechend der vorgegebenen Modulgröße mittels CMC Bandraster Kreuzverbindern in die Trageschienen eingehängt. Die gesamte Konstruktion wird flucht- und waagerecht ausgerichtet. Die Rockfon Akustikdeckenplatten werden anschließend unbeschädigt in die fertig montierte und justierte Unterkonstruktion mit sauberen Handschuhen eingelegt. Der Preis beinhaltet Verschnitt sowie Vorhalten der erforderlichen Gerüste und Werkzeuge. Die Decke ist planeben zu montieren sowie sauber und frei von Beschädigungen zu übergeben.

Menge:………………....... m² EP:.............................. € GP:………………………… €

…….…Stück

Niederhalterahmen bestehend aus

Grundschiene Typ: CMC 5130-99-00

Verbinder Typ: CMC 5138

Verbinder Typ: CMC 5139

Ein Niederhalterahmen besteht aus 2 Stück Grundschiene in 555 mm Länge und 2 Stück Grundschiene in 1168,6 mm Länge. Die Schiene wird am Stück geliefert und ist auf die vorgenannten Maße exakt abzulängen. Anschließend die Grundschienen mit Hilfe der Verbinder zusammen bauen. Die Verbinder CMC 5139 an die Enden der kurzen Grundschienen anbringen. Die Verbinder CMC 5138 an die Enden der langen Grundschienen anbringen. Anschließend die kurzen Grundschienen an den Drittelspunkten der langen Grundschienen ansetzen und mit einem akustisch hörbaren Klicken befestigen.

Je Plattenfeld ein Hold-Down-System auf der Rückseite der Akustikplatte so ansetzen, dass dieses mittig zum Plattenfeld liegt. Das System mit den langen Grundschienen senkrecht zu den Badraster-Haupttragschienen ansetzen und die Verbinder mit einem akustisch hörbaren Klicken in die Haupttragschienen einrasten lassen.

Menge:………………....... Stück EP:.............................. € GP:………………………… €

…….…m

Wandwinkel 30 x 30 mm für die flankierenden Bauteile aus ..............................................

liefern und ausreichend oft mittels geeigneter Befestigungsmittel auf Deckenniveau anbringen.

Material: sendz. - verzinktes Stahlblech

Typ: .................................................................

Abmessungen: .................................................................

Materialdicke: .................................................................

Längskanten: umgebördelt

Farbe: .................................................................

Als Anschluss an die Decken der Pos. .............................................

Alle ein- und ausspringenden Ecken sind sauber und auf Gehrung geschnitten auszuführen.

Menge:………………....... m EP:.............................. € GP:………………………… €

……….Stück

Deckenaufbauleuchten in ballwurfsicherer Qualität unterseitig an den Hauptschienen kraftschlüssig befestigen.

Fabrikat .........................

Typ .........................

Ohne elektrischen Anschluss.

Zusätzliche Abhänger zur Aufnahme des Leuchtengewichtes sind im Einheitspreis enthalten.

Menge:………………....... Stück EP:.............................. € GP:………………………… €

Summe:…………………………………….€

…..% MwSt:……………………..………....€

Gesamt:…………………………………….€