Akustikbaffel Rockfon Contour

Technische Vorbemerkungen

Die vom Bieter anzubietenden Materialien müssen folgende Eigenschaften aufweisen:

Rahmenlose Akustikbaffeln

aus hoch verdichteter, Kunstharz gebundener Steinwolle mit einem Schmelzpunkt >1000° C. Die Steinwollefasern sind biolöslich. Sie erfüllen die Freizeichnungskriterien des Anhangs IV Nr. 22 der Gefahrstoffverordnung und des Abschnitts 23 des Anhangs zu §1 Chemikalien-Verbotsverordnung sowie der EU-Richtlinie 97/69/EG. Die Freigabe von Formaldehyd liegt weit unter dem Grenzwert der Klasse E1 nach DIN EN 13964. Das Einhalten der Kriterien wird durch das „RAL-Gütezeichen Mineralwolle“ sichergestellt.

- Euroklasse A1, nichtbrennbar gemäß DIN EN 13501-1

- Auf den Sichtseiten mit einem schalltransparenten Vlies kaschiert

- Allseitig mit einer umlaufenden B-Kante und einer glatt-weißen Oberfläche versehen

- Feuchtigkeitsbeständig und formstabil bis zu 100 % RH

- Nachweis der Schallabsorptionsgrade AEQ zwischen 125-4000 Hz in den entsprechenden Positionen durch ein unabhängiges Prüfinstitut

- Oberflächen: Geeignet für Reinigung mit einem feuchten Tuch (mit beiden Händen fest auswringen!), weicher Bürste oder Staubsauger

- Gesundheitliche Unbedenklichkeit: Nachweis gemäß EU-Richtlinie 97/69

- Hygienisch einwandfrei

- Nachweis des RAL Gütezeichens

- Nachweis der besonderen Umweltfreundlichkeit durch „Der Blaue Engel“ UZ 132 (emissionsarm)

- Recyclingfähigkeit: 100 %

Befestigungssystem

- Alle Montagebauteile wie Drahtseile und Spiralanker müssen korrosionsgeschützt sein

- Alle Befestigungselemente wie Dübel und Schrauben, Einschlagdübel etc. müssen geprüft und amtlich zugelassen sein; Anforderungen gemäß gültiger "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" des deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin

Leistungsverzeichnis

…. …Stück

Rahmenlose Akustikbaffeln aus hoch verdichteten kunstharzgebundenen Steinwolleplatten, auf den Sichtseiten mit einem schalltransparenten Vlies kaschiert, allseitig mit einer umlaufenden

B-Kante und einer glatt-weißen Oberfläche versehen und dem dazugehörigen Befestigungssystem liefern und nach Plan sowie Werksvorschrift fachgerecht einbauen.

Rahmenlose Akustikbaffeln - Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Fabrikat: Rockfon

Typ: Contour

Eigenschaften: Sichtseiten mit einem schalltransparenten Vlies kaschiert, allseitig mit einer umlaufenden B-Kante und einer glatt-weißen Oberfläche versehen.

Euroklasse: A1 nach DIN EN 13501-1

Sichtseite: weiß

Lichtreflexionsgrad: Y = 79 %, gemäß ISO 7724-2

Contour Format (L x H x B): ……………. (1200 x 300 x 50 mm, 1200 x 600 x 50 mm)

Schallabsorptionswerte:

Äquivalente Absorptionsfläche in m² (1 Stück Contour als Einzelelement pro m², Abstand 830 mm)

Frequenz f in Hz

Contour		Hz         125    250    500   1000   2000  4000

1200x600x50 mm 	AEQ      0,32   0,36   0,66   0,78   0,78   0,73

Menge:………………....... Stück EP:.............................. € GP:………………………… €

Befestigungssystem bestehend aus

Spiralanker Typ: Rockfon Spiralanker

Abhangseile Typ: Rockfon Abhangseile

Pro Baffel sind zwei Befestigungspunkte vorzusehen.

Die Rockfon Spiralanker werden auf der Oberseite an den dafür vorgesehenen Stellen werkzeuglos in die Baffel eingedreht.

Die Rockfon Abhangseile werden an der Rohdecke mit den dazugehörigen Befestigungsmitteln gemäß Herstellerangaben montiert und in die Spiralanker eingehängt. Der Abstand der Akustikbaffel von der Rohdecke ist stufenlos einstellbar und muss nach Planvorgabe vorgenommen werden.

Die Abhängehöhe beträgt ……. mm.

Abstand der Akustikbaffeln Contour untereinander beträgt ……. mm.

Menge:………………....... Stück EP:.............................. € GP:………………………… €

Summe: ………………………… €

…..% MwSt: ……………………...…. €

Gesamt: ………………………… €