Tiefgaragendecke Rockfon Facett Elegant (für Halteklammermontage)

Technische Vorbemerkungen

Die vom Bieter anzubietenden Materialien müssen folgende Eigenschaften aufweisen:

Tiefgaragendämmplatten

aus hoch verdichteter, Kunstharz gebundener Steinwolle mit einem Schmelzpunkt >1000° C. Die Steinwollefasern sind biolöslich. Sie erfüllen die Freizeichnungskriterien des Anhangs IV Nr. 22 der Gefahrstoffverordnung und des Abschnitts 23 des Anhangs zu §1 Chemikalien-Verbotsverordnung sowie der EU-Richtlinie 97/69/EG. Die Freigabe von Formaldehyd liegt weit unter dem Grenzwert der Klasse E1 nach DIN EN 13964. Das Einhalten der Kriterien wird durch das „RAL-Gütezeichen Mineralwolle“ sichergestellt.

- Euroklasse A1, nichtbrennbar gemäß DIN EN 13501-1

- Sichtseite mit weißer Vlieskaschierung

- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: =0,035 W/(m·K)

- Feuchtigkeitsbeständig und formstabil bis zu 100 % RH

- Nachweis der Schallabsorptionsgrade p zwischen 125-4000 Hz in den entsprechenden Positionen durch ein unabhängiges Prüfinstitut

- Oberfläche: geeignet für Reinigung mit einem feuchten Tuch (mit beiden Händen fest auswringen!), alternativ Trockenreinigung mit weicher Bürste oder Staubsauger

- Gesundheitliche Unbedenklichkeit: Nachweis gemäß EU-Richtlinie 97/69

- Hygienisch einwandfrei

- Nachweis des RAL-Gütezeichens

- Recyclingfähigkeit: 100 %

Halteklammer

- aus feuerverzinktem Flachstahl, Material: DX51D+Z, DIN 10327, Korrosionsklasse B nach DIN EN 13964

- Nachweis des Herstellers für die Verwendbarkeit für die verdeckte Montage von Steinwolleplatten

- Für Anwendungen mit Anforderungen an den Feuerwiderstand der Akustikdecke geeignet

- Für Anwendungen mit Anforderungen an die Ballwurfsicherheit nach DIN EN 13964 Anhang D und DIN 18032, Teil 3 geeignet

Leistungsverzeichnis

………..m²

Tiefgaragendämmplatten aus hoch verdichteten kunstharzgebundenen Steinwolleplatten mit sichtseitiger Vlieskaschierung sowie Rockfon Halteklammern und geeigneten Befestigungsmitteln liefern und nach Plan sowie Werkvorschriften fachgerecht montieren.

Montageart: Halteklammermontage. Die Facett-Platten sind hierbei im Schiffsverband zu verlegen.

Tiefgaragendämmplatten - Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Fabrikat: Rockfon

Typ: Facett Elegant

Euroklasse: A1 nach DIN EN 13501-1

Sichtseite: Optik weiß, ohne Muster bzw. Struktur

Lichtreflexionsgrad: Y = 64 %, gemäß ISO 7724-2

Rückseite: natürliche Vlieskaschierung

Plattenformat: 1200 x 600 mm

Plattendicke: ………….mm (50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm)

Kantenausbildung: B

Schallabsorptionsgrade

Frequenz f in Hz

Hz 			125    250    500   1000    2000   4000    αw    Klasse

αp (50-60/50-60*)	0,20   0,65   1,00   1,00    1,00    1,00   0,95      A

αp (80-100/80-100*)	0,50   0,85   1,00   1,00    1,00    1,00   1,00      A

* Plattendicke/Konstruktionshöhe in mm

Menge:………………....... m² EP:.............................. € GP:………………………… €

Halteklammermontage

Vorbereitung des Untergrundes für die Halteklammermontage durch Entfernen von Unebenheiten und Betonnasen. Die Tragfähigkeit des vorhandenen Untergrundes und damit die Eignung für die Halteklammermontage ist vom Auftragnehmer vor Arbeitsbeginn nachzuweisen.

Menge:………………....... m² EP:.............................. € GP:………………………… €

Montage der Tiefgaragendämmplatten

Die Befestigung erfolgt mit Halteklammer 38 mm für Plattendicken 50 und 60 mm sowie Halteklammer 58 mm für Platten in 80 bzw. 100 mm Dicke. Die Befestigung der Halteklammern erfolgt mit geeigneten Befestigungsmitteln wie z. B. Metalleinschlagdübel, Dübeldurchmesser Ø 6 mm.

An der Rohdecke wird mittels Schlagschnur die erste Plattenreihe mit sauberen Handschuhen gleichmäßig im rechten Winkel sauber und fluchtend angelegt. Die Befestigung erfolgt mit den Rockfon Halteklammern im Abstand von 600 mm jeweils in Plattenmitte und an den Ecken der Platte (Verbrauch 2,8 Stück pro m²). Die Facett-Platten sind hierbei im Schiffsverband zu verlegen.

Zug um Zug werden dann die weiteren Facettplatten reihenweise angebracht. Die Anschnittplatten müssen exakt zugeschnitten werden und werden an den Stirnkanten mit einer Facett Halteklammer oder einer Winkelschiene gehalten. Der Preis beinhaltet Verschnitt sowie Vorbehalten der erforderlichen Gerüste und Werkzeuge. Die Decke ist planeben zu montieren sowie sauber und frei von Beschädigungen zu übergeben.

Menge:………………....... m² EP:.............................. € GP:………………………… €

Alternativposition

Unterzugbekleidung 3-seitige Unterzugbekleidung mit Rockfon Facett als Zulage herstellen. Verzinkte Stahlwinkel sind seitlich an dem Betonunterzug anzudübeln, so dass diese den unteren Abschluss für die Seitenbekleidung bilden. Ein weiterer verzinkter Stahl-L-Winkel ist als Haltewinkel für die untere Platte sowie als Eckwinkel mit dem oberen L-Winkel zu verschrauben. Die Rockfon Facett-Platten sind als Zuschnittplatten auf der Baustelle an den Unterzug anzupassen.

Unterzugbreite:		…………….… mm

Unterzughöhe:		…………….… mm

Innenstahlwinkel:	…….. x …….. mm

Länge:			………………. mm

Außenstahlwinkel:	…….. x …….. mm

Länge:			………………. mm

Menge:………………....... m² EP:.............................. € GP:………………………… €

Summe: ………………………… €

…..% MwSt: ……………………...…. €

Gesamt: ………………………… €