Tiefgaragendecke Rockfon Facett Klassik (Einlegemontage)

Technische Vorbemerkungen

Die vom Bieter anzubietenden Materialien müssen folgende Eigenschaften aufweisen:

Tiefgaragendämmplatten

aus hoch verdichteter, Kunstharz gebundener Steinwolle mit einem Schmelzpunkt >1000° C. Die Steinwollefasern sind biolöslich. Sie erfüllen die Freizeichnungskriterien des Anhangs IV Nr. 22 der Gefahrstoffverordnung und des Abschnitts 23 des Anhangs zu §1 Chemikalien-Verbotsverordnung sowie der EU-Richtlinie 97/69/EG. Die Freigabe von Formaldehyd liegt weit unter dem Grenzwert der Klasse E1 nach DIN EN 13964. Das Einhalten der Kriterien wird durch das „RAL-Gütezeichen Mineralwolle“ sichergestellt.

- Euroklasse A1, nichtbrennbar gemäß DIN EN 13501-1

- Sichtseite mit weißer Vlieskaschierung

- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: =0,035 W/(m·K)

- Feuchtigkeitsbeständig und formstabil bis zu 100 % RH

- Nachweis der Schallabsorptionsgrade p zwischen 125-4000 Hz in den entsprechenden Positionen durch ein unabhängiges Prüfinstitut

- Oberfläche: geeignet für Reinigung mit einem feuchten Tuch (mit beiden Händen fest auswringen!), alternativ Trockenreinigung mit weicher Bürste oder Staubsauger

- Gesundheitliche Unbedenklichkeit: Nachweis gemäß EU-Richtlinie 97/69

- Hygienisch einwandfrei

- Nachweis des RAL-Gütezeichens

- Recyclingfähigkeit: 100 %

Leistungsverzeichnis

………..m²

Abgehängte Akustikdecke aus hoch verdichteten, kunstharzgebundenen Steinwolleplatten und der dazu benötigten Metallunterkonstruktion liefern und gemäß DIN EN 13964 und nach Plan sowie Werkvorschriften fachgerecht einbauen.

Montageart: Sichtschienen - Einlegemontage.

Tiefgaragendämmplatten - Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Fabrikat: Rockfon

Typ: Facett Klassik

Euroklasse: A1 nach DIN EN 13501-1

Sichtseite: Optik weiß, ohne Muster bzw. Struktur

Lichtreflexionsgrad: Y = 64 %, gemäß ISO 7724-2

Rückseite: natürliche Vlieskaschierung

Plattenformat: 1200 x 600 mm

Plattendicke: ………….mm (50 mm, 60 m, 80 mm, 100 mm)

Kantenausbildung: A24

Schallabsorptionsgrade

Frequenz f in Hz

Hz 			125    250    500   1000    2000   4000    αw    Klasse

αp (50-60/200*)	0,55   0,85   1,00   0,95    1,00    1,00   0,95      A

αp (80-100/200*)	0,70   0,90   0,95   1,00    1,00    1,00   1,00      A

* Plattendicke/Konstruktionshöhe in mm

Menge:………………....... m² EP:.............................. € GP:………………………… €

Metallunterkonstruktion bestehend aus:

Abhänger Typ: ………………...……...

Trageschienen Typ: …..……….....…..……

Querschienen Typ: ................…….….......

Querschienen Typ: .......…………..….…...

Profilbreite: 24 mm

Profilfarbe: .................................

Modulgröße: 1200 x 600 mm

Abhängehöhe: .…………………… cm

An der vorhandenen Rohdecke aus ………………………… werden die Abhänger gemäß Spannweiten und Achsabstand der Trageschienen mittels geprüfter und bauaufsichtlich zugelassener Befestigungsmittel angebracht. In die Abhänger werden die Haupttragschienen eingehängt. Die Querschienen werden entsprechend der Modulgröße in den dafür vorgesehenen Modulstanzungen der Trageschienen montiert. Die gesamte Konstruktion wird flucht- und waagerecht ausgerichtet. Die Rockfon Akustikdeckenplatten werden anschließend unbeschädigt in die fertig montierte und justierte Unterkonstruktion mit sauberen Handschuhen eingelegt. Der Preis beinhaltet Verschnitt, sowie Vorhalten der erforderlichen Gerüste und Werkzeuge. Die Decke ist planeben zu montieren, sowie sauber und frei von Beschädigungen zu übergeben.

Menge:………………....... m² EP:.............................. € GP:………………………… €

…….…m

Randwinkel für die flankierenden Bauteile aus .............................................. liefern und ausreichend oft mittels geeigneter Befestigungsmittel auf Deckenniveau anbringen.

Material: sendz. - verzinktes Stahlblech

Typ: .................................................................

Abmessungen: .................................................................

Materialdicke: .................................................................

Längskanten: umgebördelt

Farbe: .................................................................

Als Anschluss an die Decken der Pos. ............................................. alle ein- und ausspringenden Ecken sind sauber und auf Gehrung geschnitten auszuführen.

Menge:………………....... m EP:.............................. € GP:………………………… €

……….Stück

Herstellung von Aussparungen in den vorgenannten Deckenverkleidungen, Größe .......... x .......... cm, einschließlich Einbau der bauseits gestellten Leuchten, Fabrikat .........................,

Typ ........................., ohne elektrischen Anschluss.

Zusätzliche Abhänger zur Aufnahme des Leuchtengewichtes sind im Einheitspreis enthalten.

Menge:………………....... Stück EP:.............................. € GP:………………………… €

Summe: ………………………… €

…..% MwSt: ……………………...…. €

Gesamt: ………………………… €