Facett Plano Dämmsystem

Technische Vorbemerkungen

Die vom Bieter anzubietenden Materialien müssen folgende Eigenschaften aufweisen:

Tiefgaragen-Dämmsystem

aus hoch verdichteter, Kunstharz gebundener Steinwolle mit einem Schmelzpunkt >1000° C. Die Steinwollefasern sind biolöslich. Sie erfüllen die Freizeichnungskriterien des Anhangs IV Nr. 22 der Gefahrstoffverordnung und des Abschnitts 23 des Anhangs zu §1 Chemikalien-Verbotsverordnung sowie der EU-Richtlinie 97/69/EG. Die Freigabe von Formaldehyd liegt weit unter dem Grenzwert der Klasse E1 nach DIN EN 13964. Das Einhalten der Kriterien wird durch das „RAL-Gütezeichen Mineralwolle“ sichergestellt.

- Decklage und Dämmauflage in Euroklasse A1, nichtbrennbar gemäß DIN EN 13501-1

- Sichtseite der Decklage mit weißer Vlieskaschierung

- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:

Decklage: =0,045 W/(m·K)

Dämmauflage: =0,035 W/(m·K)

- Feuchtigkeitsbeständig und formstabil bis zu 100 % RH

- Nachweis des Schallabsorptionsgrades des Gesamtsystems (Decklage inkl. Dämmauflage > 100 mm Dicke) W = 1,00 durch ein unabhängiges Prüfinstitut

- Oberfläche: geeignet für Reinigung mit einem feuchten Tuch (mit beiden Händen fest auswringen!), alternativ Trockenreinigung mit weicher Bürste oder Staubsauger

- Gesundheitliche Unbedenklichkeit: Nachweis gemäß EU-Richtlinie 97/69

- Hygienisch einwandfrei

- Nachweis des RAL-Gütezeichens

- Decklage Nachweis der besonderen Umweltfreundlichkeit durch „Der Blaue Engel“ UZ 132 (emissionsarm)

- Recyclingfähigkeit: 100 %

Metallunterkonstruktion

- Alle Konstruktionsteile müssen korrosionsgeschützt, mindestens verzinkt sein

- Alle Befestigungselemente wie Dübel und Schrauben, Einschlagdübel etc. müssen geprüft und amtlich zugelassen sein; Anforderungen gemäß gültiger "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" des Deutschen Instituts für Bautechnik Berlin

Leistungsverzeichnis

………..m²

Tiefgaragen-Dämmsystem, bestehend aus Decklage und Dämmauflage, aus hoch verdichteten, kunstharzgebundenen Steinwolleplatten und der dazu benötigten Metallunterkonstruktion liefern und gemäß DIN EN 13964 und nach Plan sowie Werkvorschriften fachgerecht einbauen.

Montageart: Sichtschienen - Einlegemontage.

Decklage - Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Fabrikat: Rockfon

Typ: Facett Plano

Euroklasse: A1 nach DIN EN 13501-1

Sichtseite: Optik weiß, ohne Muster bzw. Struktur

Lichtreflexionsgrad: Y = 64 %, gemäß ISO 7724-2

Rückseite: natürliche Vlieskaschierung

Plattenformat: 1250 x 625 mm

Plattendicke: 20 mm

Kantenausbildung: A24

Dämmauflage - Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Fabrikat: Rockfon

Typ: RP Dämmauflage

Euroklasse: A1 nach DIN EN 13501-1

Sichtseite: keine Vlieskaschierung

Plattenformat: 1250 x 625 mm

Plattendicke: ………….mm (60, 80, 100, 120, 140 mm)

Schallabsorptionsgrade:

(Gemessen bei 200 mm Konstruktionshöhe)

Facett Plano Dämmsystem 100 
(Bestandteile: 20 mm Facett Plano + 80 mm RP Dämmauflage)

Frequenz f in Hz

Hz    125    250    500    1000    2000   4000    αw   Klasse

αp    0,85   0,95   0,95    0,95    1,00     1,00   0,95     A

Facett Plano Dämmsystem 120-140 
(Bestandteile: 20 mm Facett Plano + 100-120 mm RP Dämmauflage)

Frequenz f in Hz

Hz    125    250    500    1000    2000   4000    αw   Klasse

αp    0,95   0,85   0,95    1,00    1,00     1,00   1,00     A

Facett Plano Dämmsystem 160 
(Bestandteile: 20 mm Facett Plano + 140 mm RP Dämmauflage)

Frequenz f in Hz

Hz    125    250    500    1000    2000   4000    αw   Klasse

αp    1,00   0,90   0,90    1,00    1,00     1,00   1,00     A

Die Rockfon Facett Plano wird unbeschädigt in die fertig montierte und justierte Unterkonstruktion mit sauberen Handschuhen eingelegt.

Anschließend wird die Rockfon RP Dämmauflage auf die eingelegte Decklage aufgelegt oder die Dämmauflage zusammen mit der Decklage vorsichtig in die fertig montierte und justierte Unterkonstruktion mit sauberen Handschuhen eingehängt.

Der Preis beinhaltet Verschnitt, sowie Vorhalten der erforderlichen Gerüste und Werkzeuge. Die Decke ist planeben zu montieren, sowie sauber und frei von Beschädigungen zu übergeben.

Menge:………………....... m² EP:.............................. € GP:………………………… €

Metallunterkonstruktion bestehend aus:

Abhänger Typ: ………………...……...

Trageschienen Typ: …..……….....…..……

Querschienen Typ: ................…….….......

Profilbreite: 24 mm

Profilfarbe: .................................

Modulgröße: 1250 x 625 mm

Abhängehöhe: .…………………… cm

An der vorhandenen Rohdecke aus ………………………… werden die Abhänger gemäß Spannweiten und Achsabstand der Trageschienen mittels geprüfter und bauaufsichtlich zugelassener Befestigungsmittel angebracht. In die Abhänger werden die Haupttragschienen eingehängt. Die Querschienen werden entsprechend der Modulgröße in den dafür vorgesehenen Modulstanzungen der Trageschienen montiert. Die gesamte Konstruktion wird flucht- und waagerecht ausgerichtet.

Menge:………………....... m² EP:.............................. € GP:………………………… €

…….…m

Randwinkel für die flankierenden Bauteile aus ..............................................

liefern und ausreichend oft mittels geeigneter Befestigungsmittel auf Deckenniveau anbringen.

Material: sendz. - verzinktes Stahlblech

Typ: .................................................................

Abmessungen: .................................................................

Materialdicke: .................................................................

Längskanten: umgebördelt

Farbe: .................................................................

Als Anschluss an die Decken der Pos. .............................................

Alle ein- und ausspringenden Ecken sind sauber und auf Gehrung geschnitten auszuführen.

Menge:………………....... m EP:.............................. € GP:………………………… €

Summe: ………………………… €

…..% MwSt: ……………………...…. €

Gesamt: ………………………… €