Tiefgaragendecke Rockfon Facett Struktur (für Klebemontage)

Technische Vorbemerkungen

Die vom Bieter anzubietenden Materialien müssen folgende Eigenschaften aufweisen:

Tiefgaragendämmplatten

aus hoch verdichteter, Kunstharz gebundener Steinwolle mit einem Schmelzpunkt >1000° C. Die Steinwollefasern sind biolöslich. Sie erfüllen die Freizeichnungskriterien des Anhangs IV Nr. 22 der Gefahrstoffverordnung und des Abschnitts 23 des Anhangs zu §1 Chemikalien-Verbotsverordnung sowie der EU-Richtlinie 97/69/EG. Die Freigabe von Formaldehyd liegt weit unter dem Grenzwert der Klasse E1 nach DIN EN 13964. Das Einhalten der Kriterien wird durch das „RAL-Gütezeichen Mineralwolle“ sichergestellt.

- Euroklasse A1, nichtbrennbar gemäß DIN EN 13501-1

- Sichtseite mit grauer Vlieskaschierung

- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: =0,035 W/(m·K)

- Feuchtigkeitsbeständig und formstabil bis zu 100 % RH

- Nachweis der Schallabsorptionsgrade p zwischen 125-4000 Hz in den entsprechenden Positionen durch ein unabhängiges Prüfinstitut

- Oberfläche: geeignet für Reinigung mit einem feuchten Tuch (mit beiden Händen fest auswringen!), alternativ Trockenreinigung mit weicher Bürste oder Staubsauger

- Gesundheitliche Unbedenklichkeit: Nachweis gemäß EU-Richtlinie 97/69

- Hygienisch einwandfrei

- Nachweis des RAL-Gütezeichens

- Recyclingfähigkeit: 100 %

Kleber

- Hoch Kunststoff vergüteter, nichtbrennbarer Kleber auf Zementbasis gemäß DIN EN 12004,

- Güteklasse C2 F

- Nachweis des Herstellers für die Verwendbarkeit für die Verklebung von Steinwolleplatten

Grundierungen

- Lösungsmittelfreie Dispersion

Leistungsverzeichnis

………..m²

Tiefgaragendämmplatten aus hoch verdichteten kunstharzgebundenen Steinwollplatten mit sichtseitiger Vlieskaschierung sowie geeigneten Kleber und Grundierung liefern und nach Plan sowie Werkvorschriften fachgerecht montieren.

Montageart: Klebemontage.

Tiefgaragendämmplatten - Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Fabrikat: Rockfon

Typ: Facett Struktur

Euroklasse: A1 nach DIN EN 13501-1

Sichtseite: Optik grau mit weißen Farbsprenkeln, strukturiert

Lichtreflexionsgrad: Y = 59 %, gemäß DIN 5036-3

Rückseite: natürliche Vlieskaschierung

Plattenformat: 1200 x 600 mm

Plattendicke: ………….mm (50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm)

Kantenausbildung: A24

Schallabsorptionsgrade

Frequenz f in Hz

Hz 			125    250    500   1000    2000   4000    αw    Klasse

αp (50-60/50-60*)	0,20   0,50   0,90   0,95    1,00    1,00   0,80      A

αp (80-100/80-100*)	0,45   0,85   1,00   1,00    1,00    1,00   1,00      A

* Plattendicke/Konstruktionshöhe in mm

Menge:………………....... m² EP:.............................. € GP:………………………… €

Klebemontage

Vorbereitung des Untergrundes für die Klebemontage durch rückstandsloses Entfernen von Ölen und Fetten sowie vollständiges Reinigen der gesamten Klebefläche. Die Tragfähigkeit des vorhandenen Untergrundes und damit die Eignung für die reine Klebemontage ist vom Auftragnehmer vor Arbeitsbeginn nachzuweisen.

EP:.............................. € GP:………………………… €

Haftgrundierung der tragfähigen, vorbereiteten (s. o.) gleichmäßig dichten und nicht sandenden Farbschicht bzw. des tragfähigen, vorbereiteten (s. o.) Sichtbetons durch vollflächigen Auftrag einer Haftgrundierung.

Hersteller: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Fabrikat: Haftbrücke

Menge:………………....... m² EP:.............................. € GP:………………………… €

Alternativposition

Tiefengrundierung des tragfähigen, vorbereiteten (s. o.) mehlenden Farbanstrichs bzw. des tragfähigen, sandenden, vorbereiteten (s. o.) Putzuntergrundes durch vollflächigen Auftrag einer Tiefengrundierung.

Hersteller: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Fabrikat: Tiefengrundierung

Menge:………………....... m² EP:.............................. € GP:………………………… €

Verklebung der Tiefgaragendämmplatten

Den Kleber gemäß Herstellerangaben anrühren und in zwei Arbeitsschritten auf die Rückseite der Tiefgaragendämmplatten wie folgt auftragen:

Schritt 1: Die Rückseite der Platte mit wenig Kleber benetzen, indem dieser mit der Kelle vorsichtig in die Steinwolle einmassiert wird.

Schritt 2: Den Kleber in einer ca. 8 mm dicken Schicht auftragen und vollflächig mit einer Zahnkelle verteilen.

Hersteller: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Fabrikat: Mörtelkleber

Anschließend die Tiefgaragendämmplatten mit sauberen Handschuhen gleichmäßig an die vorbehandelte Tiefgaragendecke drücken. Die Platten mit Abstand von ca. 2 cm zu angrenzenden Platten bzw. Bauteilen andrücken und vorsichtig gegen diese schieben, damit der Kleber gleichmäßig eingeschwämmt wird.

Menge:………………....... m² EP:.............................. € GP:………………………… €

Summe: ………………………… €

…..% MwSt: ……………………...…. €

Gesamt: ………………………… €