Abschottung Rockfon Soundstop:

Technische Vorbemerkungen

Die vom Bieter anzubietenden Materialien müssen folgende Eigenschaften aufweisen:

Mineralwollplatten

aus hoch verdichteter, Kunstharz gebundener Steinwolle mit einem Schmelzpunkt >1000° C. Die Steinwollefasern sind biolöslich. Sie erfüllen die Freizeichnungskriterien des Anhangs IV Nr. 22 der Gefahrstoffverordnung und des Abschnitts 23 des Anhangs zu §1 Chemikalien-Verbotsverordnung sowie der EU-Richtlinie 97/69/EG. Die Freigabe von Formaldehyd liegt weit unter dem Grenzwert der Klasse E1 nach DIN EN 13964. Das Einhalten der Kriterien wird durch das „RAL-Gütezeichen Mineralwolle“ sichergestellt.

- Euroklasse A1, nichtbrennbar gemäß DIN EN 13501-1

- Sichtseite mit natürlicher Vlieskaschierung einschließlich einer akustisch offenen Beschichtung versehen

- Rückseite mit natürlicher Vlieskaschierung

- Feuchtigkeitsbeständig und formstabil bis zu 100% RH

- Gesamtdicke 60 mm (zweilagig) Abschottung mit einem  von 30 dB nach DIN EN ISO 140-3

- Nachweis des RAL-Gütezeichens

- Recyclingfähigkeit: 100 %

Leistungsverzeichnis

………..m²

Soundstop-Abschottung, bestehend aus zwei hochverdichteten, kunstharzgebundenen Steinwollplatten mit sichtseitiger Aluminiumkaschierung und rückseitiger Vlieskaschierung und dem dazu gehörigen Klebeband nach Plan und Werkvorschriften liefern und einbauen.

Mineralwollplatten - Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Fabrikat: Rockfon

Typ: Soundstop Abschottung

Euroklasse: A1 nach DIN EN 13501-1

Kaschierung: je Platte mit verstärkter Alufolie und Vlies

Abmessung: Länge: 1200 mm

Dicke: 60 mm (2 x 30 mm)

Höhe: ......... mm

Klebeband: Alutape

Breite: 75 mm

Menge:………………....... m² EP:.............................. € GP:………………………… €

Die vorgenannte Soundstop-Abschottung zwischen Deckensystem (Bandraster 100 mm) und der Gebäudekonstruktion nach Plan einklemmen.

Die Stoßstellen werden um 10 cm versetzt und einseitig mit Alutape abgeklebt. An den Stellen durchgehender Leitungen gut schließende Aussparungen herstellen. Falls erforderlich, kleine Löcher mit Steinwolle zustopfen.

Menge:………………....... m² EP:.............................. € GP:………………………… €

Summe: ………………………… €

…..% MwSt: ……………………...…. €

Gesamt: ………………………… €