Akustikdecke Rockfon Tropic D/AEX, Freigespanntes Flursystem:

Technische Vorbemerkungen

Die vom Bieter anzubietenden Materialien müssen folgende Eigenschaften aufweisen:

Akustikdeckenplatten

aus hoch verdichteter, Kunstharz gebundener Steinwolle mit einem Schmelzpunkt >1000° C. Die Steinwollefasern sind biolöslich. Sie erfüllen die Freizeichnungskriterien des Anhangs IV Nr. 22 der Gefahrstoffverordnung und des Abschnitts 23 des Anhangs zu §1 Chemikalien-Verbotsverordnung sowie der EU-Richtlinie 97/69/EG. Die Freigabe von Formaldehyd liegt weit unter dem Grenzwert der Klasse E1 nach DIN EN 13964. Das Einhalten der Kriterien wird durch das „RAL-Gütezeichen Mineralwolle“ sichergestellt.

- Euroklasse A1, nichtbrennbar gemäß DIN EN 13501-1

- Sichtseite mit natürlicher Vlieskaschierung und zusätzlichem Farbauftrag

- Rückseite mit natürlicher Vlieskaschierung

- Feuchtigkeitsbeständig und formstabil bis zu 100 % RH

- Nachweis der Schallabsorptionsgrade p zwischen 125-4000 Hz in den entsprechenden Positionen durch ein unabhängiges Prüfinstitut

- Oberflächen: geeignet für Reinigung mit einem feuchten Tuch (mit beiden Händen fest auswringen!), weicher Bürste oder Staubsauger

- Gesundheitliche Unbedenklichkeit: Nachweis gemäß EU-Richtlinie 97/69

- Hygienisch einwandfrei

- Nachweis des RAL-Gütezeichens

- Nachweis der besonderen Umweltfreundlichkeit durch „Der Blaue Engel“ UZ 132 (emissionsarm)

- Recyclingfähigkeit: 100 %

Metallunterkonstruktion

- Alle Konstruktionsteile müssen korrosionsgeschützt, mindestens verzinkt sein

- Alle Befestigungselemente wie Dübel und Schrauben, Einschlagdübel etc. müssen geprüft und amtlich zugelassen sein; Anforderungen gemäß gültiger "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" des deutschen Instituts für Bautechnik Berlin

Leistungsverzeichnis:

………..m²

Abgehängte Akustikdecke aus hoch verdichteten, kunstharzgebundenen Steinwolleplatten und der dazu benötigten Metallunterkonstruktion liefern und gemäß DIN EN 13964 und nach Plan sowie Werkvorschriften fachgerecht einbauen.

Montageart: Verdeckt / auswechselbares Montagesystem (freigespannt)

Akustikdeckenplatten - Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Fabrikat: Rockfon

Typ: Tropic

Euroklasse: A1 nach DIN EN 13501-1

Sichtseite: weiß

Lichtreflexionsgrad: Y = 86 %, gemäß ISO 7724-2

Rückseite: Farbe

Plattenformat (L x B): ............ x ……….. mm.

Plattendicke: 20 mm

Kantenausbildung: D/AEX

Schallabsorptionsgrade

Frequenz f in f in Hz

Hz    		125    250   500   1000   2000   4000   αw    Klasse

αp (20/200*)	0,40   0,90   1,00   0,95   1,00    1,00   1,00      A

* Plattendicke/Konstruktionshöhe in mm

Menge:………………....... m² EP:.............................. € GP:………………………… €

Metallunterkonstruktion bestehend aus

C-Profile Typ: ………………………………………………

Wandfedern Typ: ………………………………………………

Menge:………………....... m² EP:.............................. € GP:………………………… €

Die o. g. Akustikdeckenplatten werden in entsprechender Länge, gemäß den Raumbreiten, auf die Randwinkel der Pos. ……… aufgelegt. Im Bereich der Plattenstöße werden die C-Profile (2 Stück pro Stoß) eingebracht, um ein Durchbiegen der Platten zu verhindern. Die Wandfedern werden an den seitlichen Begrenzungswinkeln eingesetzt, um ein Verschieben der Platten zu vermeiden. Jede einzelne Platte muss herausnehmbar sein.

Der Preis beinhaltet Verschnitt sowie Vorhalten der erforderlichen Gerüste und Werkzeuge. Die Decke ist planeben zu montieren sowie sauber und frei von Beschädigungen zu übergeben.

Menge:………………....... m² EP:.............................. € GP:………………………… €

…….…m

Randwinkel für die flankierenden Bauteile aus ....................................

liefern und ausreichend oft mittels geeigneter Befestigungsmittel auf Deckenniveau anbringen.

Material: sendz. - verzinktes Stahlblech

Typ:...................................................

Abmessungen:...........................................

Materialdicke:.........................................

Längskanten: umgebördelt

Farbe:.................................................

Als Anschluss an die Decken der Pos. ...............................................

Alle ein- und ausspringenden Ecken sind sauber und auf Gehrung geschnitten auszuführen.

Menge:………………....... m EP:.............................. € GP:………………………… €

…………m

Stufenrandwinkel für die flankierenden Bauteile aus ...........................

liefern und ausreichend oft mittels geeigneter Befestigungsmittel auf Deckenniveau anbringen.

Material: sendz. - verzinktes Stahlblech

Typ:...................................................

Abmessungen:...........................................

Materialdicke:.........................................

Längskanten: umgebördelt

Farbe:.................................................Als Anschluss an die Decken der Pos. ...............................................

Alle ein- und ausspringenden Ecken sind sauber und auf Gehrung geschnitten auszufuehren.

Menge:………………....... m EP:.............................. € GP:………………………… €

……….Stück

Herstellung von Aussparungen in den vorgenannten Deckenverkleidungen, Größe .......... x .......... cm, einschließlich Einbau der bauseits gestellten Leuchten, Fabrikat .........................,

Typ ........................., ohne elektrischen Anschluss. Zusätzliche Abhänger zur Aufnahme des Leuchtengewichtes sind im Einheitspreis enthalten.

Menge:………………....... Stück EP:.............................. € GP:………………………… €

Summe: ………………………… €

…..% MwSt: ……………………...…. €

Gesamt: ………………………… €