Akustikdecke Rockfon Tropic G:

Technische Vorbemerkungen

Die vom Bieter anzubietenden Materialien müssen folgende Eigenschaften aufweisen:

Akustikdeckenplatten

aus hoch verdichteter, Kunstharz gebundener Steinwolle mit einem Schmelzpunkt >1000° C. Die Steinwollefasern sind biolöslich. Sie erfüllen die Freizeichnungskriterien des Anhangs IV Nr. 22 der Gefahrstoffverordnung und des Abschnitts 23 des Anhangs zu §1 Chemikalien-Verbotsverordnung sowie der EU-Richtlinie 97/69/EG. Die Freigabe von Formaldehyd liegt weit unter dem Grenzwert der Klasse E1 nach DIN EN 13964. Das Einhalten der Kriterien wird durch das „RAL-Gütezeichen Mineralwolle“ sichergestellt.

- Euroklasse A1, nichtbrennbar gemäß DIN EN 13501-1

- Sichtseite mit natürlicher Vlieskaschierung und zusätzlichem Farbauftrag

- Rückseite mit natürlicher Vlieskaschierung

- Feuchtigkeitsbeständig und formstabil bis zu 100 % RH

- Nachweis der Schallabsorptionsgrade p zwischen 125-4000 Hz in den entsprechenden Positionen durch ein unabhängiges Prüfinstitut

- Oberflächen: geeignet für Reinigung mit einem feuchten Tuch (mit beiden Händen fest auswringen!), weicher Bürste oder Staubsauger

- Gesundheitliche Unbedenklichkeit: Nachweis gemäß EU-Richtlinie 97/69

- Hygienisch einwandfrei

- Nachweis des RAL-Gütezeichens

- Nachweis der besonderen Umweltfreundlichkeit durch „Der Blaue Engel“ UZ 132 (emissionsarm)

- Recyclingfähigkeit: 100 %

Leistungsverzeichnis

………..m²

Abgehängte Akustikdecke aus hoch verdichteten, kunstharzgebundenen Steinwolleplatten und der dazu benötigten Metallkonstruktion liefern und gemäß DIN EN 13964 und nach Plan sowie Werkvorschriften fachgerecht einbauen. Montageart: verdeckte Montage.

Akustikdeckenplatten - Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Fabrikat: Rockfon

Typ: Tropic

Euroklasse: A1 nach DIN EN 13501-1

Sichtseite: weiß

Lichtreflexionsgrad: Y = 86 %, gemäß ISO 7724-2

Rückseite: natürliche Vlieskaschierung

Plattenformat (L x B): ………………… (600 x 600 mm, 1200 x 600 mm)

Kantenausbildung: G

Plattendicke: ……… (20 mm, 40 mm)

Schallabsorptionsgrade:

Frequenz f in Hz

Hz 		125    250    500  1000   2000   4000    αw    Klasse

αp (20/20*) 	0,10   0,35   0,65   0,95    1,00    1,00   0,65      C

αp (40/40*) 	0,30   0,65   0,90   1,00    1,00    1,00   0,90      A

* Plattendicke/Konstruktionshöhe in mm

Menge:………………....... m² EP:.............................. € GP:………………………… €

Installation:

Die Installation soll nach den Angaben des Herstellers durchgeführt werden.

Installiert wird die Decke mit Befestigungsklammern als Direktmontage oder auf eine 24mm Holzlattung. Die Anforderungen der DIN EN 13964 sind einzuhalten.

Menge:………………....... m² EP:.............................. € GP:………………………… €

…….…m

Randwinkel für die flankierenden Bauteile aus .............................................. liefern und ausreichend oft mittels geeigneter Befestigungsmittel auf Deckenniveau anbringen.

Material: sendz. - verzinktes Stahlblech

Typ:...................................................

Abmessungen:...........................................

Materialdicke:.........................................

Längskanten: umgebördelt

Farbe:.................................................

Als Anschluss an die Decken der Pos. ............................................. alle ein- und ausspringenden Ecken sind sauber und auf Gehrung geschnitten auszuführen.

Menge:………………....... m EP:.............................. € GP:………………………… €

…………m

Stufenrandwinkel für die flankierenden Bauteile aus ...........................

liefern und ausreichend oft mittels geeigneter Befestigungsmittel auf Deckenniveau anbringen.

Material: sendz. - verzinktes Stahlblech

Typ:...................................................

Abmessungen:...........................................

Materialdicke:.........................................

Längskanten: umgebördelt

Farbe:.................................................

Als Anschluss an die Decken der Pos. ............................................... alle ein- und ausspringenden Ecken sind sauber und auf Gehrung geschnitten auszuführen.

Menge:………………....... m EP:.............................. € GP:………………………… €

……….Stück

Herstellung von Aussparungen in den vorgenannten Deckenverkleidungen, Größe .......... x .......... cm, einschließlich Einbau der bauseits gestellten Leuchten, Fabrikat .........................,

Typ ........................., ohne elektrischen Anschluss.

Zusätzliche Abhänger zur Aufnahme des Leuchtengewichtes sind im Einheitspreis enthalten.

Menge:………………....... Stück EP:.............................. € GP:………………………… €

Summe: ………………………… €

…..% MwSt: ……………………...…. €

Gesamt: ………………………… €