Wandabsorber VertiQ A – System HAT, ballwurfsicher

Lieferung und Montage des ballwurfsicheren Wandabsorbers VertiQ A – System HAT, bestehend aus Akustikwandpaneel VertiQ A und dem dazugehörigen Montagesystem Rockfon System HAT.

1. Bestandteil:

Akustikwandpaneel

Fabrikat:	Rockfon

Typ:	VertiQ A24

Plattendicke:	40 mm

Plattenformat:	………………..   (2.400x1.200 mm, 1.200x1.200 mm)

Kantenausbildung:	A gem. DIN EN 13964

Das Akustikwandpaneel Rockfon VertiQ A besteht aus hoch verdichteter, Kunstharz gebundener Steinwolle mit einem Schmelzpunkt >1000° C. Die Steinwollefasern sind biolöslich. Sie erfüllen die Freizeichnungskriterien des Anhangs IV Nr. 22 der Gefahrstoffverordnung und des Abschnitts 23 des Anhangs zu §1 Chemikalien-Verbotsverordnung sowie der EU-Richtlinie 97/69/EG. Die Freigabe von Formaldehyd liegt weit unter dem Grenzwert der Klasse E1 nach DIN EN 13964. Das Einhalten der Kriterien wird durch das "RAL-Gütezeichen Mineralwolle" sichergestellt.

Die Oberfläche besteht aus einem widerstandsfähigen Gewebe mit nahezu 100%iger akustischer Transparenz. Die Oberfläche ist  als Pinnwand nutzbar.

Die Akustikdeckenplatten entsprechen den Anforderungen der Bauproduktenverordnung und verfügen über eine CE-Kennzeichnung.

Darüber hinaus gewährleistet das Akustikwandpaneel mindestens folgende funktionelle Eigenschaften:

Sichtseite:			Widerstandsfähiges Gewebe – akustisch transparent

Farbe:				……………                          (weiß, hellgrau, grau)

Lichtreflexionsgrad:		………….. gem. ISO 7724-2 (72 %,  61 %,   33 %)

Rückseite:			abriebminderndes Vlies

Brandverhalten:			Euroklasse A2-s1,d0 gem. DIN EN 13501-1

Stoßfestigkeit:			ballwurfsicher gem. DIN 18032-3

Feuchtigkeitsbeständigkeit:	100% RH, bei 0 – 40 °C

Reinigungsfähigkeit:		mit Tuch, weicher Bürste oder Staubsauger

Schallabsorptionsgrade

f in Hz

Hz	125	250	500	1000	2000	4000	aw	Schallabsorptionsklasse

Alpha p (40/40*) 	0,25 	0,75 	1,00 	1,00 	1,00 	1,00 	1,00 	A

* Plattendicke/Konstruktionshöhe in mm

Bei eventuellen Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit aller funktionalen Eigenschaften vom Bieter schriftlich nachzuweisen.

Menge:......................... m² EP:.............................. € GP:.............................. €

2. Bestandteil:

Montagesystem

Fabrikat:	Rockfon

Typ:	System HAT

bestehend aus:

Rahmenprofilen, 1 mm

HAT-Profilen, 1mm

Menge:......................... m² EP:.............................. € GP:.............................. €

Montagekurzbeschreibung

Gem. Montageanleitung VertiQ A – System HAT werden an der vorhandenen Wand aus .................................. zunächst die Profile (Rahmenprofil oder HAT-Profil) für den Boden- und Decken- und Wandanschluß montiert. In den Ecken sind die Rahmenprofile sauber auf Gehrung zu schneiden.

Anschließen werden Zug-um-Zug die Akustikwandpaneele sowie die entsprechenden HAT-Profile befestigt. Für die Montage der Akustikwandpaneele sind saubere Handschuhe zu tragen.

Alle Befestigungsmittel müssen für den vorhandenen Untergrund geeignet und zugelassen sein.

.

Der Preis beinhaltet Verschnitt, sowie Vorhalten der erforderlichen Gerüste und Werkzeuge.

Der Wandabsorber ist planeben zu montieren, sowie sauber und frei von Beschädigungen zu übergeben.

Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964, Vorbemerkungen, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller- Verarbeitungsrichtlinien auszuführen

Summe:	………………………… €

.....% MwSt:	………………………… €

Gesamt:	………………………… €