Wandabsorber VertiQ A24 – System T

Lieferung und Montage des Wandabsorbers VertiQ A24 – System T, bestehend aus Akustikwandpaneel VertiQ A24 und dem dazugehörigen Montagesystem Rockfon System T.

1. Bestandteil:

Akustikwandpaneel

Fabrikat:	Rockfon

Typ:	VertiQ A24

Plattendicke:	40 mm

Plattenformat:	………………..   (2.400x1.200 mm, 1.200x1.200 mm)

Kantenausbildung:	A gem. DIN EN 13964

Das Akustikwandpaneel Rockfon VertiQ A24 besteht aus hoch verdichteter, Kunstharz gebundener Steinwolle mit einem Schmelzpunkt >1000° C. Die Steinwollefasern sind biolöslich. Sie erfüllen die Freizeichnungskriterien des Anhangs IV Nr. 22 der Gefahrstoffverordnung und des Abschnitts 23 des Anhangs zu §1 Chemikalien-Verbotsverordnung sowie der EU-Richtlinie 97/69/EG. Die Freigabe von Formaldehyd liegt weit unter dem Grenzwert der Klasse E1 nach DIN EN 13964. Das Einhalten der Kriterien wird durch das "RAL-Gütezeichen Mineralwolle" sichergestellt.

Die Oberfläche besteht aus einem widerstandsfähigen Gewebe mit nahezu 100%iger akustischer Transparenz. Die Oberfläche ist  als Pinnwand nutzbar.

Die Akustikdeckenplatten entsprechen den Anforderungen der Bauproduktenverordnung und verfügen über eine CE-Kennzeichnung.

Darüber hinaus gewährleistet das Akustikwandpaneel mindestens folgende funktionelle Eigenschaften:

Sichtseite:			Widerstandsfähiges Gewebe – akustisch transparent

Farbe:				……………                          (weiß, hellgrau, grau)

Lichtreflexionsgrad:		………….. gem. ISO 7724-2 (72 %,  61 %,   33 %)

Rückseite:			abriebminderndes Vlies

Brandverhalten:			Euroklasse A2-s1,d0 gem. DIN EN 13501-1

Stoßfestigkeit:			Stoßfest gem. NFP 08-301

Feuchtigkeitsbeständigkeit:	100% RH, bei 0 – 40 °C

Reinigungsfähigkeit:		mit Tuch, weicher Bürste oder Staubsauger

Schallabsorptionsgrade

f in Hz

Hz	125	250	500	1000	2000	4000	aw	Schallabsorptionsklasse

Alpha p (40/40*) 	0,25 	0,75 	1,00 	1,00 	1,00 	1,00 	1,00 	A

* Plattendicke/Konstruktionshöhe in mm

Bei eventuellen Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit aller funktionalen Eigenschaften vom Bieter schriftlich nachzuweisen.

Menge:......................... m² EP:.............................. € GP:.............................. €

2. Bestandteil:

Montagesystem

Fabrikat:	Rockfon

Typ:	System T

bestehend aus:

Rahmenprofilen

Montagewinkeln

Rahmenclips

T24-Profilen

Befestigungsclips T-Profil

Menge:......................... m² EP:.............................. € GP:.............................. €

Montagekurzbeschreibung

Gem. Montageanleitung VertiQ A24 – System T werden an der vorhandenen Wand aus .................................. zunächst die Rahmenprofile für den Boden- und Decken- und Wandanschluß montiert. Je nach Verlegeart werden die Profile für den Bodenanschluß ggf. durch eigelegte Montagewinkel verstärkt. In den Ecken sind die Rahmenprofile sauber auf Gehrung zu schneiden. Im Verlauf der Plattenstöße werden die Befestigungsclips für die T-Profile und ggf. die Montagewinkel montiert und anschließend die Akustikwandpaneele mit sauberen Handschuhen eingestellt und die T24-Profile eingeklipst. Die Montage erfolgt Zug-um-Zug.

Alle Befestigungsmittel müssen für den vorhandenen Untergrund geeignet und zugelassen sein.

.

Der Wandabsorber kann demontiert werden.

Der Preis beinhaltet Verschnitt, sowie Vorhalten der erforderlichen Gerüste und Werkzeuge.

Der Wandabsorber ist planeben zu montieren, sowie sauber und frei von Beschädigungen zu übergeben.

Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964, Vorbemerkungen, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller- Verarbeitungsrichtlinien auszuführen

Summe:	………………………… €

.....% MwSt:	………………………… €

Gesamt:	………………………… €