Wandabsorber VertiQ C – System Q, verdecktes System

Lieferung und Montage des Wandabsorbers VertiQ C – System Q, bestehend aus Akustikwandpaneel VertiQ C und dem dazugehörigen Montagesystem Rockfon System Q.

1. Bestandteil:

Akustikwandpaneel

Fabrikat:	Rockfon

Typ:	VertiQ C

Plattendicke:	40 mm

Plattenformat:	2.400 x 600 mm

Kantenausbildung:	C, verdeckte Kante

Das Akustikwandpaneel Rockfon VertiQ C besteht aus hoch verdichteter, Kunstharz gebundener Steinwolle mit einem Schmelzpunkt >1000° C. Die Steinwollefasern sind biolöslich. Sie erfüllen die Freizeichnungskriterien des Anhangs IV Nr. 22 der Gefahrstoffverordnung und des Abschnitts 23 des Anhangs zu §1 Chemikalien-Verbotsverordnung sowie der EU-Richtlinie 97/69/EG. Die Freigabe von Formaldehyd liegt weit unter dem Grenzwert der Klasse E1 nach DIN EN 13964. Das Einhalten der Kriterien wird durch das "RAL-Gütezeichen Mineralwolle" sichergestellt.

Die Oberfläche besteht aus einem widerstandsfähigen Gewebe mit nahezu 100%iger akustischer Transparenz, das an den Längsseiten um die Kante gezogen und fest mit dem Trägermaterial verklebt ist. Die Oberfläche ist  als Pinnwand nutzbar.

Die Akustikdeckenplatten entsprechen den Anforderungen der Bauproduktenverordnung und verfügen über eine CE-Kennzeichnung.

Darüber hinaus gewährleistet das Akustikwandpaneel mindestens folgende funktionelle Eigenschaften:

Sichtseite:			Widerstandsfähiges Gewebe – akustisch transparent

Farbe:				……………                          (weiß, hellgrau, grau, schwarz)

Lichtreflexionsgrad:		………….. gem. ISO 7724-2 (72 %,  61 %,   33 %,   5 %   )

Rückseite:			abriebminderndes Vlies

Brandverhalten:			Euroklasse A2-s1,d0 gem. DIN EN 13501-1

Feuchtigkeitsbeständigkeit:	100% RH, bei 0 – 40 °C

Reinigungsfähigkeit:		mit Tuch, weicher Bürste oder Staubsauger

Schallabsorptionsgrade

f in Hz

Hz	125	250	500	1000	2000	4000	aw	Schallabsorptionsklasse

Alpha p (40/40*) 	0,25 	0,75 	1,00 	1,00 	1,00 	1,00 	1,00 	A

* Plattendicke/Konstruktionshöhe in mm

Bei eventuellen Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit aller funktionalen Eigenschaften vom Bieter schriftlich nachzuweisen.

Menge:......................... m² EP:.............................. € GP:.............................. €

2. Bestandteil:

Montagesystem

Fabrikat:	Rockfon

Typ:	System Q

bestehend aus:

Montagewinkel, Aluminium

Abdeckprofilen, Aluminium eloxiert

Außenecke, Aluminium eloxiert

Innenecken, Aluminium eloxiert

Elementverbinder, Aluminium

Montageschrauben

Menge:......................... m² EP:.............................. € GP:.............................. €

Montagekurzbeschreibung

Gem. Montageanleitung VertiQ C – System Q werden an der vorhandenen Wand aus .............................. zunächst die Systemecken (bestehend aus je einer Außenecke sowie 2 Montagewinkeln) gem. Ausführungsplan befestigt.

Vor der Montage der restlichen Montagewinkel ist die Winkligkeit der Konstruktion zu überprüfen.

Anschließend werden die oberen Abdeckprofile montiert und die Rockfon Akustikwandpaneele in das ausgerichtete Montagesystem mit sauberen Handschuhen eingelegt. Pro Plattenstoß sind zwei Elementverbinder einzulegen. Danach werden die restlichen Abdeckprofile montiert.

Alle Befestigungsmittel müssen für den vorhandenen Untergrund geeignet und zugelassen sein.

.

Aufgrund der 2-teiligen Ausführung von Montagewinkel und dazugehörigen Abdeckprofil kann VertiQ C – System Q demontiert werden.

Der Preis beinhaltet Verschnitt, sowie Vorhalten der erforderlichen Gerüste und Werkzeuge.

Der Wandabsorber ist planeben zu montieren, sowie sauber und frei von Beschädigungen zu übergeben.

Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964, Vorbemerkungen, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller- Verarbeitungsrichtlinien auszuführen

Summe:	………………………… €

.....% MwSt:	………………………… €

Gesamt:	………………………… €