**Rockfon Blanka dB46 D**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto D <600x600x50 mm>.

Piiloon jäävä Rockfon® System dB™ <vakiovalkoinen> / <mattavalkoinen> listajärjestelmä.

Levy täysin avattava, mikrorakenteinen pinta, maalatut reunat. Pinta maalattu; lähin NCS-väri: NCS S-0500-N ja tausta maalaamaton fleece. Pinnan valonheijastavuus 85 %.

Levyn ja listajärjestelmän asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka A paloluokka: A2 s1 d(0), (EN 13501-1)

Suora äänieristys: Rw = 25 dB Huoneiden välinen äänieristys: Dn,f,w= 46 dB

Puhdistus: Imuroiminen, kostealla pyyhkiminen

Kemikaalien sieto: kestää mietoja ammoniakkia, klooria ja vetyperoksidia sisältäviä liuoksia.

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 7,52 kg. CO2-ekv/ m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Sonar dB46 tuotetietokortti.