**Rockfon Blanka dB46 E15**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto E <600x600x50 mm> / <1200x600x50 mm>. Osittain piiloon jäävä T15 <vakiovalkoinen> / <mattavalkoinen> / <Color- all> listajärjestelmä.

Levy täysin avattava, suuntavapaa, maalatut reunat. Pinta maalattu; lähin NCS-väri: NCS S-0500-N ja tausta maalaamaton fleece. Pinnan L-arvo 94,5, valonheijastavuus >87 %, valonhajonta ≥ 99%.

Levyn ja listajärjestelmän asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Suora äänieristys: Rw = 25 dB Huoneiden välinen äänieristys: Dn,f,w=46 dB

Absorptioluokka A, paloluokka: A2-s1,d0 (EN 13501-1)

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Kulutuskestävyys: pesunkestävyysluokka 5 ( paras)

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 7.44 kg. CO2-ekv. (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa. Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Blanka dB46 tuotetietokortti