**Rockfon Boxer A24**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto A <600x600x20 mm> / <1200x600x20 mm> / <1800x600x20 mm> / <2100x600x20 mm> / <2400x600x20 mm> /<600x600x40 mm> / <1200x600x40 mm> / <2400x600x40 mm>.

Näkyvä Rockfon T24 <vakiovalkoinen> / <mattavalkoinen> / <Color- all> listajärjestelmä.

Erittäin iskunkestävä, levy täysin avattava, maalatut reunat. Pinta mikrokuvioitua, vahvistettua valkoista fleeceä ja tausta maalaamaton fleece. Pinnan valonheijastavuus >85 %

Levyn ja listajärjestelmän asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Iskunkestävyys: 2A/ 40 mm levy + HDC ja 3A/20 mm levy+ HDC Rockfon T24 listajärjestelmä

Absorptioluokka A, paloluokka: A1, d0 (EN 13501-1)

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki: 20 mm 2,23 ja 40 mm 3,17 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

## Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®

## Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Boxer tuotetietokortti.