**Rockfon CleanSpace™ Essential A24**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto A <600x600x20 mm> / <1200x600x20 mm> / <600x600x25 mm> / <1200x600x20x25 mm> / <1500x600x25 mm> / <1800x600x25 mm> / <2100x600x25 mm> / <2400x600x25 mm>.

Näkyvä Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ vakiovalkoinen listajärjestelmä.

Levy täysin avattava, valkoinen, kevyesti puhdistettava, mikrokuvioitu pinta ja reunat maalattu, tausta maalaamaton fleece. Pinnan valonheijastavuus 85 %.

Levyn ja listajärjestelmän asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka A, paloluokka: A1 (EN 13501-1), puhdastilaluokka: ISO 4

Puhdistus: imuroiminen, kostealla pyyhkiminen.

Leikatut reunat käsiteltävä Rockfon reunamaalilla.

Kemikaalien sieto: Testattu ISO 2812-3:2019 mukaisesti ja luokiteltu standardin EN 12720 mukaisesti. Arvioitu asteikolla 1-5, jossa 5 on paras. Arvo 5 seuraaville pesu- ja desinfiointiaineille (neljännesvuosittainen desinfiointi): aktiivinen kloori 2.6%, vetyperoksidi 5 %, etanoli 70 %

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki: 20 mm 2,47/ 25 mm 2,87 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon CleanSpace Essential tuotetietokortti.