**Rockfon Sonar Bas E24**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto E <600x600x20 mm>/<1200x600x20 mm>.

Osittain näkyvä Rockfon T24 tai XL T24 <vakiovalkoinen> / <mattavalkoinen> / <Color- all> listajärjestelmä.

Levy täysin avattava, mikrorakenteinen pinta, maalatut reunat. Pinta maalattu; lähin NCS-väri: NCS S-0500-N ja tausta maalaamaton fleece. Pinnan valonheijastavuus 85 %.

Levyn ja listajärjestelmän asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka E, paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Puhdistus: Imuroiminen, kostealla pyyhkiminen

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki: 3,91 kg. CO2-ekv/ m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Sonar Bas tuotetietokortti.