**Rockfon Soundstop**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, 1200x900x60 mm parantamaan tilojen välistä ääneneristystä.

Kivivilla ja alumiinikalvollinen ulkopinta.

Levyn asennus valmistajan ohjeen mukaan. Liitokset tiivistetään/ kiinnitetään Soundstop alumiiniteipillä.

Suora ääneneristys Rw = 30 dB, huoneiden välinen äänieristys vrt. tuotetietokortti, paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Hiilijalanjälki 7,85 kg. CO2-ekv/ m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Soundstop tuotetietokortti.