**Rockfon VertiQ A24**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto A <1200x1200x40 mm> / <2700x600x40 mm>.

Pinta <vakiovalkoinen> / <vaalenharmaa> / <harmaa> / <musta>.

Näkyvä Rockfon T24 <vakiovalkoinen> / <mattavalkoinen> / <Color- all> listajärjestelmä.

Erittäin iskunkestävä, levy täysin avattava, maalatut reunat. Pinta kestävä kudospinta ja tausta maalaamaton fleece. Pinnan valonheijastavuus valkoinen 72 %, vaaleanharmaa 61 %, harmaa 33 % ja musta 5 %.

Levyn ja listajärjestelmän asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka A, paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 4,66 kg. CO2-ekv/ m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

## Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon VertiQ tuotetietokortti.