**47 BINNENINRICHTING**

**47.60-a Gebouwaankleding en Decoratie**

 **0. Rockfon® Canva™ Wall panel**

Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.

Type: Rockfon® Canva™ Wall panel

Materiaal: steenwol wandpaneel in frame met textiel op polyersterbasis

Frame: 61 mm gepoedercoat mat aluminium frame

- Kleur Frame: Wit of Zwart

Textiel: bedrukt (structuurweefpatroon), afneembaar en vervangbaar stretch textiel op polyesterbasis

- Kleur textiel: standaard 34 Rockfon Colours of Wellbeing kleuren. Grafische print op maat mogelijk

Afmetingen B x H x D (mm): afwijkende afmetingen op aanvraag mogelijk

- Minimale afmetingen B x H x D (mm): 600 x 600 x 61

- Maximale afmetingen B x H x D (mm): 4000 x 1800 x 61

Brandreactie (EN 13501-1): B-s1,d0

Geluidsabsorptie (EN ISO 11654)(w-waarde): 0,95

Reinigbaarheid:

- Frame: stofzuiger, vochtige doek & lagedrukschuimreiniging

- Textiel: Stofzuiger, vochtige doek & wassen in wasmachine tot 70° graden.

Bevestiging: middels 2 meegeleverde muurbeugels. Bij paneelbreedtes ˃ 2500 mm zijn 3 muurbeugels nodig, inbegrepen in de doos.