**44.31 PANELENPLAFONDS**

**44.31.10-a PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL**

 **0. PANELENPLAFOND**

Innovatief, esthetisch en kaderloze akoestische oplossing, voor verticale montage.

Afmeting (mm): 1160 x 1160 mm

Vorm: vierkant

Rockfon® Eclipse™ Colour:

- de bouwkundige constructie dient stevig te zijn en minstens 25 kg. te kunnen dragen.

- voor een wandpaneel van 1160 x 1160 mm is één ophangset benodigd.

- de min. installatiediepte bedraagt 15 mm (Directe ophangset) of 65 mm (Getrapte ophangset).

- montage conform systeembeschrijving Rockfon® System Eclipse Wall™.

Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats.

  **1. MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL**

Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.

Type: Rockfon® Eclipse™ Colour

Materiaal: steenwol

Kanten: rechte kantafwerking (A)

Afwerkingen:

- zichtzijde: uiterst mat, egaal gekleurd mineraalvlies

- kleur: Rockfon Color-all® 11 exclusieve kleuren

- rugzijde: wit akoestisch vlies

- kanten: geverfde zijkanten

Lichtreflectie: kleurafhankelijk

Dikte (mm): 40

Brandreactie (EN 13501-1): klasse A2-s1,d0

Geluidsabsorptie (EN ISO 11654)(w-waarde): Aeq (m2/element)

Vochtbestendigheid: RV <100%

Reinigbaarheid: stofzuiger

Cradle to Cradle Certified®: zilver

  **2. METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL**

Toebehoren:

- Rockfon® Eclipse™ Directe ophangset - 15 mm afstand.

Of

- Rockfon® Eclipse™ Getrapte ophangset - 65 mm afstand.

 **01 BINNENPLAFOND**

T.p.v. de ruimten ....., als aangegeven op tekening