**44.31 PANELENPLAFONDS**

**44.31.10-a PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL**

**0. PANELENPLAFOND**

Innovatief, esthetisch en kaderloos akoestisch wandpaneel, voor verticale montage.

Afmeting (mm): 1760x1160

Vorm: rechthoek

Rockfon® Eclipse™ wandpaneel:

- de installatiediepte bedraagt 15 of 65 mm (afhankelijk van toegepaste ophangset).

- de eilanden mogen niet rechtstreeks tegen elkaar gemonteerd worden.

- montage conform systeembeschrijving Rockfon® System Eclipse Wall™.

Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats.

**1. MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL**

Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.

Type: Rockfon® Eclipse™ wandpaneel

Materiaal: steenwol

Kanten: rechte kantafwerking (A)

Afwerkingen:

- zichtzijde: uiterst mat en extreem wit mineraalvlies voorzien van een akoestisch-open finishing.

- rugzijde: wit akoestisch vlies.

- kanten: geverfde zijkanten.

Visueel uiterlijk: Extreem wit oppervlakte. L-waarde: 94,5.

Glansgraad: 0,8 glanseenheden onder een hoek 85°.

Lichtreflectie: 87% (rugzijde: 79%)

Lichtdiffusie: > 99%

Dikte (mm): 40

Brandreactie (EN 13501-1): klasse A1

Geluidsabsorptie (EN ISO 11654)(w-waarde): Aeq (m2/element)

Vochtbestendigheid: tot 100% RV

Duurzaamheid oppervlak: Natte veegweerstand klasse 1.

Reinigbaarheid: stofzuiger of vochtige doek

Cradle to Cradle Certified® : Silver

**2. METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL**

Toebehoren:

- Rockfon® Eclipse™ Directe ophangset – 15 mm afstand (2 sets).

Of

- Rockfon® Eclipse™ Getrapte ophangset – 65 mm afstand (2 sets).

**01 BINNENPLAFOND**

T.p.v. de ruimten ....., als aangegeven op tekening